2021年人造板产品质量监督实施细则

本细则由河源市市场监督管理局制定，适用于河源市市场监督管理局组织的人造板产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：创花板、胶合板、混凝土模板用胶合板、纤维板等人造板。

（二）监督总体：河源市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：

随机抽取抽样规格为不小于800mm×1600mm，抽样数量为4块，其中2块作为检验样品，另2块作为备用样品，备用样品封存于承检单位。

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、检验依据

（一）产品标准。

GB/T 4897-2015《刨花板》；

GB/T9846-2015《普通胶合板》；

GB/T17656-2017《混凝土模板用胶合板》；

GB/T11718-2009《中密度纤维板》；

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；

（二）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

1.创花板内在质量检验项目及其重要性划分表。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 板内平均密度偏差 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弯曲弹性模量 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 静曲强度 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 内结合强度 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 表面结合强度 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 甲醛释放量E1 | GB 18580 | ● |  | ● | ● |  |

2.普通胶合板内在质量检验项目及其重要性划分表。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 静曲强度和弹性模量 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 浸渍剥离（项目要求时） | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 甲醛释放量E1 | GB 18580 | ● |  | ● | ● |  |

3.混凝土模板用胶合板内在质量检验项目及其重要性划分表。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 浸渍剥离（项目要求时） | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |

4.中密度纤维板内在质量检验项目及其重要性划分表。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 密度 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 板内密度偏差 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 11718 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 静曲强度 | GB/T 11718 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 内结合强度 | GB/T 11718 GB/T 17657 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 表面结合强度 | GB/T 11718 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 甲醛释放量E1 | GB/T 17657 |  | ● | ● | ● |  |

六、本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向河源市市场监督管理局提出，由河源市市场监督管理局依法依规处理。