2021年水泥和混凝土制品质量监督

抽查实施细则

本细则由河源市市场监督管理局制定，适用于河源市市场监督管理局组织的水泥和混凝土制品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：混凝土普通砖和装饰砖、混凝土路面砖等水泥砖制品。

（二）监督总体：河源市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：

1.混凝土普通砖和装饰砖：随机抽取选取为100块，其中50块作为检验样品，50块作为留样样品，备用样品封存于承检单位。

2.混凝土路面砖：随机抽取选取为100块，其中50块作为检验样品，50块作为留样样品，备用样品封存于承检单位。

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

（三）其他要求：在抽样现场，抽样人员要抽50块现场进行外观质量检验，其中20块进行尺寸允许偏差检验，检验完毕后，现场由企业人员签名确认。应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息，并注明混凝土普通砖和装饰砖的规格尺寸、强度等级、吸水率等级（优、一级、合格级）及承重砖或非承重砖等信息；混凝土路面砖要注明规格尺寸、抗压（折）强度等级。

四、检验依据

（一）产品标准。

NY/T671-2003《混凝土普通砖和装饰砖》；

GB/T28635-2012 《混凝土路面砖》;

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

（二）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

1.混凝土普通砖和装饰砖内在质量检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T2542 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 两条面高度差 | GB/T2542 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 缺棱掉角的三个破坏尺寸 | GB/T2542 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 裂纹长度 | GB/T2542 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 完整面a | GB/T2542 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 颜色 | NY/T671 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 吸水率 | GB/T2542 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 强度等级 | GB/T2542 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 抗冻性 | GB/T2542 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 放射性核素限量 | GB6566 |  |  | ● |  |  |

2.混凝土路面砖在质量检验项目及其重要性划分表。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 28635 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 28635 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 强度等级 | GB/T 28635 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 吸水率 | GB/T 28635 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 放射性核素限量 | GB 6566 | ● |  | ● |  |  |

六、本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向河源市市场监督管理局提出，由河源市市场监督管理局依法依规处理。