附件4

学生用品产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：
（一）学生文具

序号	产品名称	第1组数量	第2组数量
1	修正液	40mL	30mL
2	修正带	60m	40m
3	修正贴	50张	50张
4	修正笔	10支	10支
5	液体胶	160mL	120mL
6	固体胶	50g	30g
7	浆糊	160mL/200g	140mL/160g
8	橡皮泥（彩泥）	2套（单色不少于8g）	1套（单色不少于8g）
9	油画棒	1盒	1盒
10	水彩画颜料	1盒	1盒
11	手动削笔机	2个	1个
12	卷笔刀	2个	1个
13	绘图仪尺	2套	1套
14	文具剪刀	2个	1个
15	文具盒	2个	1个
16	笔袋	2个	1个
17	书套（包书皮）	2个	1个
18	橡皮擦	2块	2块
（二）红领巾

序号	产品名称	第1组数量	第2组数量
1	红领巾	3条	3条
二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）涂改制品（修正液、修正带、修正贴、修正笔）

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要性	次要项
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	●
●
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2015

GB/T 22048-2022	●
●
3	苯	GB 21027-2020附录C	●
●
4	氯代烃	GB/T 32613-2016	●
●
5	笔套安全	GB 21027-2020 5.8	●
●
备注：笔套安全仅适用于修正笔。
（二）胶黏剂（固体胶、液体胶、浆糊）

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要性	次要项
1	游离甲醛	GB/T 32606-2016	●
●
2	丙烯酰胺	EN 71-10:2015

EN 71-11:2015	●
●
3	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2015 GB/T 22048-2022	●
●
4	苯	GB 21027-2020附录C	●
●
5	甲苯＋二甲苯	GB 21027-2020附录D	●
●
6	总挥发性有机物	GB 21027-2020附录E	●
●
备注：1.丙烯酰胺项目仅适用于液体胶。

2.丙烯酰胺的取样要求：称取1g进行测试。
（三）橡皮泥（彩泥）

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要性	次要项
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	●
●
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2015 GB/T 22048-2022	●
●
3	游离甲醛的限量	GB/T 32606-2016	●
●
（四）油画棒、水彩画颜料

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要性	次要项
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	●
●
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2015 GB/T 22048-2022	●
●
（五）手动削笔机、卷笔刀、绘图仪尺、文具剪刀、文具盒

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要性	次要项
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	●
●
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2015 GB/T 22048-2022	●
●
3	边缘、尖端	GB 6675.2-2014 5.8、5.9	●
●
（六）笔袋

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要性	次要项
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	●
●
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2015 GB/T 22048-2022	●
●
4	游离甲醛	GB/T 32606-2016	●
●
5	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011

GB/T 23344-2009	●
●
（七）书套（包书皮）

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要性	次要项
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	●
●
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2015 GB/T 22048-2022	●
●
（八）橡皮擦

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要性	次要项
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	●
●
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2015 GB/T 22048-2022	●
●
（九）红领巾

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要性	次要项
1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
●
●
2	pH值	GB/T 7573-2009
●
●
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2011
●
●
4	异味	GB 18401-2010
●
●
5	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
●
●
6	耐水色牢度	GB/T 5713-2013
●
●
7	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008
●
●
备注：1.“可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量”项目的检测方法，测试日期在2023年8月1日前，使用GB/T 22048-2015；测试日期在2023年8月1日后，使用GB/T 22048-2022，复检时，应采用初检检测方法。

2.“可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量”项目测试邻苯二甲酸二己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)三种邻苯二甲酸酯总含量。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》

GB/T 28846-2022《红领巾》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

仅限产品明示的质量要求中检测方法与本细则一致时，才进行上述判定原则的比较；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时（企业无法提供或在企业标准信息公共服务平台无法获取及企业标准标识错误的情况视为未能提供有效企业标准），按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。