人造板产品质量监督实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样，备用样品封存于承检单位。具体抽样数量如下：

随机抽取抽样规格为不小于800mm×1600mm，抽样数量为4块，其中2块作为检验样品，另2块作为备用样品，备用样品封存于承检单位。

二、检验依据

1.创花板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657 |
| 2 | 板内平均密度偏差 | GB/T 17657 |
| 3 | 弯曲弹性模量 | GB/T 17657 |
| 4 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
| 5 | 静曲强度 | GB/T 17657 |
| 6 | 内结合强度 | GB/T 17657 |
| 7 | 表面结合强度 | GB/T 17657 |
| 8 | 甲醛释放量E1 | GB 18580 |

2.普通胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 17657 |
| 3 | 静曲强度和弹性模量 | GB/T 17657 |
| 4 | 浸渍剥离（项目要求时） | GB/T 17657 |
| 5 | 甲醛释放量E1 | GB 18580 |

3.混凝土模板用胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 17657 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 17657 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 17657 |
| 5 | 浸渍剥离（项目要求时） | GB/T 17657 |

4.中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657 |
| 2 | 密度 | GB/T 17657 |
| 3 | 板内密度偏差 | GB/T 17657 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 11718 |
| 5 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
| 6 | 静曲强度 | GB/T 11718 |
| 7 | 内结合强度 | GB/T 11718 GB/T 17657 |
| 8 | 表面结合强度 | GB/T 11718 |
| 9 | 甲醛释放量E1 | GB/T 17657 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

3.1 依据标准

GB/T 4897-2015《刨花板》；

GB/T 9846-2015《普通胶合板》；

GB/T 17656-2018《混凝土模板用胶合板》；

GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。